# **Description générale**

Vasque à encastrer fabriquée en porcelaine sanitaire, avec trop-plein integré et plage pour robinetterie

La vasque à une forme ronde et un rebord surélevé qui reste visible après l’installation.

L’entretien est optimal grâce à la forme entièrement arrondie de l’intérieur de la vasque.

Le dessous de la vasque n’est pas émaillé.

La vasque est pourvu d’une seconde couche d’émail

Cette couche d’émail supplémentaire, unique et facile à entretenir est cuite, durant le processus de production, à une température de 1200°C et garantit une surface extrèmement lisse (RA < ou égal à 0,01 µm) car elle obture les micropores. Ce qui réduit au minimum l’adhésion des particules de poussières et des bactéries.

Le logo du fabricant est subtilement appliqué sur la porcelaine dans une couleur Claire.

# **Matériaux et caractéristiques**

# **Matériaux**

Porcelaine sanitaire avec une absorption d’eau de maximum 5%.

# **Caractéristiques**

Emaillé

Résistance mécanique à une charge de 150 kg pendant une heure.

EN14688

Profondeur: 48cm

Largeur: 48cm

Hauteur: 17,8cm

Couleur: Blanc

# **Placement**

Montage par le dessus via une découpe dans la tablette.

La découpe est réalisée grâce au gabarit fourni avec la vasque.

# **Illustration**

